ISTRAŽIVANJE MOGUÆNOSTI ZAŠTITE DRVA OD

UV-ZRAÈENJA I VODE

Mr. sc. Vlatka Jirouš-Rajkoviæ, Prof.dr.Ivica Grbac, Prof.dr.Stjepan Tkalec

Šumarski fakultet Zagreb, Hrvatska

SAŽETAK

Djelotvornost razlièitih tretmana zaštite površine drva od UV-zraèenja i vode ispitivala se mjerenjem promjena adhezije na uzorcima jelovine i hrastovine nakon  izlaganja prirodnim vremenskim utjecajima i nakon laboratorijskog izlaganja.

Od 6 razlièitih tretmana zaštite drva od UV-zraèenja  najdjelotvornijim se pokazao tretman zaštite drva  polu-transparentnom lazurom i zatim tretman zaštite  transparentnom lazurom stabiliziranom sa dvije vrste fotostabilizatora. Stabilizacija površine drva krom (VI)-oksidom i željezo (III)-nitratom nije dala rezultate oèekivane prema podacima dosadašnjih istraživanja.

Kljuène rijeèi:UV-zraèenje, fotostabilizatori, adhezija, krom (VI)-oksid, željezo (III)-nitrat

1.UVOD

Iako UV zraèenje èini mali dio totalnog zraèenja koje dolazi na Zemlju (prema K(mpfu 5-6%, ovisno o zemljopisnom položaju i godišnjem dobu) ono ima ogromnu važnost jer je sa svojom visokom kolièinom energije uzrok raspadanja brojnih kemijskih veza.

Na površini drva izloženog vani javljaju se fizikalne i kemijske promjene uzrokovane sunèevim zraèenjem, buduæi da je drvo odlièan apsorber svjetlosti (Hon i dr.1980). Reakcija svjetla i polimernih tvari distribuiranih na drvnoj površini je fizikalno-kemijski proces koji dovodi do diskoloracije i razgradnje drvne površine.Gotovo su svi kemijski sastojci drva (celuloza, hemiceluloza,lignin i ekstraktivne tvari) osjetljivi na UV-svjetlo s odreðenim posljedicama degradacije što se pripisuje kromofornim grupama u polimerima staniène stijenke. Sreæom, UV- svjetlo ne penetrira u drvo dublje od 75(m (Hon i Ifju 1978) što znaèi da je interakcija drva i i UV-svjetla površinska reakcija u kojoj se izdvajaju slobodni radikali koji imaju glavnu ulogu u površinskoj razgradnji i diskoloraciji (Hon i dr. 1980).

Tradicionalne metode zaštite drva od UV-svjetla su nanošenje zaštitnih prevlaka. Najveæu zaštitu pružit æe pigmentirane prevlake buduæi da pigmenti štite polimer apsorbirajuæi ili reflektirajuæi UV-svjetlo, no sakrivaju boju i teksturu drva. Transparentne prevlake danas su posebno tražene jer zadržavaju prirodan izgled i boju drva. Meðutim, otpornost ovih prevlaka fotodegradaciji vrlo je mala, jer je veæina transparentnih prevlaka osjetljiva na UV-svjetlo i brzo gubi zaštitnu funkciju. Uz to, UV-svjetlo može kroz njih penetrirati i inicirati fotokemijsku reakciju na drvnim površinama, te kao rezultat nastaje diskoloracija i smanjenje adhezije izmeðu drva i prevlake.

Za zaštitu transparentnih prevlaka od negativnog djelovanja UV-svjetla danas se najviše primjenjuju UV-apsorberi i HALS- spojevi (Hindered Amine Lights Stabilizers). Stabilizirajuæe djelovanje UV-apsorbera je u tome da apsorbira štetno UV-zraèenje i pretvara ga u termièku energiju (toplinu). Djelovanje UV-apsorbera ovisno je o debljini filma i udaljenosti od površine drva (B(hnkei Hess, 1989). Kao UV-apsorberi za lakove se najviše koriste oksalanilidi, benzotriazoli i benzofenoni. Uz UV-apsorbere mnogo se koriste i Hindered Amine Lights Stabilizers ili kraæe HALS spojevi èije je zajednièko obilježje tetrametil-piperidin sistem. Njihovo stabilizirajuæe djelovanje temelji se na tome da štetne radikale koji nastaju u vezivu za vrijeme izlaganja vremenskim utjecajima uèine neškodljivima. Za razliku od UV-apsorbera djelovanje HALS spojeva ne ovisi o dubini sloja laka. HALS spojevi djeluju jednako djelotvorno na površini laka kao i u dubljim slojevima. Dok UV-apsorberi predstavljaju preventivnu zaštitu laka od UV-zraèenja HALS spojevi djeluju kad je lak veæ ošteæen i kada su se stvorili radikali.

Osim UV-dijela sunèevog spektra signifikantan doprinos u degradaciji drva ima i ljubièasto/plavi dio vidljivog spektra  ( Derbyshire, Miller, 1981) što znaèi da postoje konfliktni zahtjevi za optièka svojstva transparentnih prevlaka buduæi da takve prevlake imaju visok stupanj transmitancije u vidljivom dijelu spektra kako bi zadržale prirodan izgled drva. Zbog toga mnogi sumnjaju u djelotvornost transparentnih prevlaka u vanjskoj primjeni ukoliko površina drva nije fotostabilizirana. Zadnjih dvadesetak godina provedena su mnoga istraživanja usmjerena na poveæanje fotostabilnosti površine drva. Ustanovljeno je (Black, Mraz, 1974; Feist, 1977; Feist, Ellis, 1978; Feist, 1979) da odreðene anorganske kemikalije, nanešene na površinu drva kao razrijeðene vodene otopine, osiguravaju slijedeæe:

1. Usporavaju degradaciju drvne površine UV-zraèenjem.

2. Poboljšavaju trajnost polimernih premaza koji propuštaju UV-svjetlo.

3. Poboljšavaju trajnost lakova i lazura.

4. Osiguravaju dimenzionalnu stabilnost drvne površine-

5. Osiguravaju otpornost prema djelovanju gljiva.

6. Bez daljeg tretmana mogu služiti kao prirodne prevlake za drvo.

7. Fiksiraju vodotopljive ekstraktivne tvari u drvu i time umanjuju promjenu boje pri nanošenju završnih prevlaka.

Najdjelotvorniji tretmani su oni koji sadrže krom (VI)-oksid, bakar(II)-kromat ili amonijakalne otopine ovih kemikalija. Tretmani s krom (VI)-oksidom djelotvorni su i na mekom i na tvrdom drvu (Feist, 1987). Chang, Hon i Feist (1982) ustanovili su da se degradacija površine uslijed UV-zraèenja može smanjiti tretiranjem drva krom (VI)-oksidom i željezo (III)-kloridom. Autori pretpostavljaju da celuloza i lignin reagiraju s ionima klora i željeza i tvore kompleksni sistem koji može sudjelovati u fotokemijskim reakcijama emitirajuæi energiju s drvne površine ili pomièuæi apsorbirajuæu zonu prema kraæim valnim duljinama. Takoðer je moguæe da anorganske soli, koje su djelotvorni razgraðivaèi peroksida mogu sprijeèiti formiranje peroksida na drvnoj površini.

Ustanovljeno je da odreðeni penetrirajuæi tretmani na bazi polietilen/ glikola i drugih organskih spojeva poboljšavaju stabilnost boje ozraèenog drva (Hon, Chang, Feist, 1985). Williams (1983) je ustanovio da stabiliziranje drvne površine organskim UV-apsorberom benzofenonskog tipa koji je kemijski vezan na površinu drva, smanjuje eroziju drva nezaštiæenog lakom i kao predtretman poboljšava uèinak transparentnog laka i poboljšava stabilnost boje.

Svrha ovog rada je istraživanje djelotvornosti stabilizacije površine drva solima i moguænosti zaštite drva od vremenskih utjecaja transparentnim filmogenim lazurama na vodenoj bazi, stabiliziranima na razlièite naèine.

Kombiniranim djelovanjem UV-zraèenja i vode  prvo se razgraðuju kraæe ligninske molekule drva i postaju smeðe i vodotopljive. Kasnije se djelomièno razgraðuju i makromolekule celuloze stvarajuæi ispod filma koji gubi adheziju meku i sivo obojenu površinu. Dakle, ukoliko prevlaka ima pre veliku UV-propusnost, UV-svjetlo razgradit æe površinu ispod nje, a posljedica je gubitak adhezije. Djelotvornost razlièitih tretmana zaštite površine drva od vremenskih utjecaja ispitivala se u ovom radu mjerenjem adhezije izmeðu prevlake i drva.

2.MATERIJAL I METODE

Za prirodna izlaganja korišteni su radijalni uzorci drva jelovine (gustoæa st.suhog drva 404 kg/m3 )  i hrastovine ( gustoæa st.suhog drva 681 kg/ m3 ) dimenzija 100x200x10 mm, a za ubrzana izlaganja istovrsni uzorci dimenzija 75x100x5 mm. Svi uzorci su fino blanjani i brušeni granulacijom 150, te klimatizirani prije površinske obrade. Sadržaj vode u uzorcima prije lakiranja iznosio je 9%. Uzorci su oznaèeni oznakama prikazanim u tablici1.Tablica 1. Oznake uzoraka i opis tretmana

| Oznaka uzorka (tretmana) | Opis tretmana i materijala |
| --- | --- |
| L |

Impregnacija nanešena uranjanjem

Lazura bez fotostabilizatora ,nanos štrcanjem

F1L

Impregnacija nanešena uranjanjem

Lazura sa fotostabilizatorom F1( 1,5% TiO2), nanos štrcanjem

F2L

Impregnacija nanešena uranjanjem

Lazura sa fotostabilizatorom F2(1%Tinuvin 1130 +1% HALS Tinuvin 292), nanos štrcanjem

L2

Impregnacija nanešena uranjanjem

Lazura sa pigmnentom (polu-transparentna lazura)

CrL

Stabilizacija drva krom (VI)-oksidom nanešenim na površinu

Lazura bez fotostabilizatora ,nanos štrcanjem

FeL

Stabilizacija drva željezo (III)-nitratom nanešenim na površinu

Lazura bez fotostabilizatora ,nanos štrcanjem

Uzorci s oznakama CrL i FeL stabilizirani su vodenim otopinama krom (VI)-oksida, odnosno željezo (III)-nitrata prije nanošenja lazure. Vodena otopina soli pripremljena je tako da u njoj bude 2,5% kroma, odnosno željeza. Tako je 26,3 g  krom (VI)-oksida (CrO3 )otopljeno u 500 ml destilirane vode, a 94  g željezo (III)-nitrata (Fe (NO3 )3 x 9H2O )otopljeno u  500  ml destilirane vode. Na uzorke je nanešeno 0,1 ml po 6,45 cm2  površine i raspodijeljeno po površini veæih uzoraka kistom, a po površini manjih uzoraka staklenim štapiæem. Nakon 2 sata sušenja na sobnoj temperaturi (21(C) uzorci su stavljeni 10 minuta u sušionik na 135 (C da bi se krom, odnosno željezo bolje vezalo (prema 7). Uzorci su zatim klimatizirani na 21 ( 2(C i vlažnosti 60 ( 5% tjedan dana, te  prije nanošenja lazure isprani destiliranom vodom i ponovo klimatizirani.

Na uzorke oznake L nanešena je debeloslojna bezbojna filmogena lazura Ekol DS na vodenoj bazi tvrtke Color- Medvode. Vezivo ove lazure je modificirana akrilna kopolimerna emulzija s 45% suhe tvari, pH 8,7 i minimalne temperature tvorbe filma 0(C. Vezivo je kombinirano s poliuretanskom disperzijom da poboljša otpornost površine, umanji efekt "blokiranja" (meðusobnog slijepljivanja u složaju), te poboljša otpornost na vremenske utjecaje.

Uzorci oznake F1L obraðeni su tom istom lazurom u koju je dodano 1,5% ultra fine koloidne disperzije TiO2 ,a uzorci F2L istom lazurom u koju je dodan UV-apsorber Tinuvin 1130 u koncentraciji 1% i HALS Tinuvin 292 u koncentraciji od 1% u odnosu na cijelu formulaciju.

L2 je oznaka uzoraka na koje je nanešena  polu-transparentana lazura Ekol DS 2040 koja umjesto fotostabilizatora sadrži pigmente željezo-oksida.Prije nanošenja lazure na sve uzorke osim onih stabiliziranih solima nanosila se Ekol impregnacija u kojoj je osnovno vezivo akrilno-alkidna kopolimerna disperzija.

Impregnacija se nanosila uranjanjem u trajanju 10 s. Nakon toga slijedilo je sušenje do slijedeæeg dana i potom lagano ruèno brušenje "scotch-brite" spužvicom. Lazura se nanosila zraènim štrcanjem sa otvorom sapnice 2,5 mm i debljinom mokrog filma 300 (m ( 10%. Nakon sušenja lazure  24 na sobnoj temperaturi uzorci su tjedan dana klimatizirani na temperaturi 21 ( 2(C i vlažnosti 60 ( 5% i zatim postavljeni na izlaganje.

2.1.Ubrzano izlaganje

Ubrzano izlaganje provedeno je u QUV ureðaju. 24-satni ciklus sastojao se od 8 sati UV- zraèenja lampama UVA-340 na temperaturi 60(C i nakon toga 4 sata kondenzacije na temperaturi 50(C, zatim ponovo 8 sati UV-zraèenja i 4 sata kondenzacije. Uzorci su vaðeni iz ureðaja nakon 1 tjedan, 4 tjedna, 8 tjedana, 12 tjedana i 16 tjedana ovakvog izlaganja.

2.2.Prirodno izlaganje

Prirodno izlaganje provodeno je na krovu fakultetskog paviljona. Uzorci su bili izloženi prema jugu pod kutem od 45( u trajanju 6 mjeseci u vremenu od 01.02. 1997 do 01.08.1997. Nakon svakog mjeseca vršeno je mjerenje adhezije.

2.3.Mjerenje adhezije

Adhezija filmogenih lazura na drvu mjerena je metodom otkidanja (prema ASTM D 4541-95) pomoæu ureðaja PATTI-2A (Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument). Metoda se sastoji u lijepljenju valjèiæa epoksidnim ljepilom na površinu prevlake. Nakon 24-satnog otvrdnjavanja ljepila,okomito na površinu valjèiæa djeluje se vlaènom silom koja se poveæava sve dok ne doðe do otkidanja valjèiæa ili dok se ne postigne odreðena sila. Vlaèna èvrstoæa prevlake na drvu (adhezija prevlake) raèuna se iz maksimalne sile pri kojoj je došlo do otkidanja i površine valjèiæa. Izvedba PATTI-2A instrumenta omoguæuje otkidanje potpuno okomito na bazu valjèiæa.

Adhezija je na uzorcima za prirodno izlaganje mjerena na 6 mjernih mjesta, a na uzorcima za ubrzano izlaganje na 4 mjerna mjesta.

3.REZULTATI I DISKUSIJA

Na slikama 1i 2 prikazani su rezultati mjerenja adhezije nakon ubrzanog izlaganja uzoraka. Nakon 16 tjedana ubrzanog izlaganja i na hrastovim i na jelovim uzorcima obraðenim transparentnom lazurom bez fotostabilizatora (uzorci oznake L) i na uzorcima stabiliziranim željezo (III)-nitratom i obraðenim istom lazurom(uzorci oznake FeL)  došlo je do ljuštenja filma sa podloge i  potpunog gubitka  adhezivne veze izmeðu prevlake i podloge, te je vrijednost vlaène èvrstoæe na tim uzorcima 0.

Uzorci stabilizirani krom (VI)-oksidom i nakon toga obraðeni lazurom (uzorci oznake CrL), te uzorci obraðeni lazurom u kojoj je kao stabilizator dodan TIO2( uzorci oznake F1L) izgubili su nakon 16 tjedana ubrzanog izlaganja više od 50% poèetne èvrstoæe, odnosno adhezija se smanjila za više od 50% i na hrastovim i na jelovim uzorcima. Na uzorcima obraðenim polu-transparentnom lazurom (oznaka L2) i transparentnom lazurom stabiliziranom sa dvije vrste fotostabilizatora (uzorci oznake F2L) pad adhezije nakon 16 tjedana ubrzanog izlaganja bio  je najmanji.

Prirodno izlaganje u trajanju 6 mjeseci prekratko je da bi nastale drastiènije promjene na uzorcima vidljive prostim okom (izuzev promjene boje), no rezultati  mjeseènog mjerenja adhezije pokazuju promjene, posebno na uzorcima jelovine (slika 3). Tako je na uzorcima jelovine obraðenim lazurom bez fotostabilizatora (uzorci oznake L) i uzorcima stabiliziranim željezo (III)-nitratom prije nanošenja lazure (uzorci oznake FeL) veæ nakon 6 mjeseci prirodnog izlaganja došlo do smanjenja adhezije za više od 50%. Na uzorcima stabiliziranim  krom (VI)-oksidom prije nanošenja lazure takoðer je vidljiv znatan pad adhezije veæ nakon 6 mjeseci izlaganja. Smanjenje adhezije nakon prirodnog izlaganja je na svim uzorcima hrastovine  mnogo manje jer je za ovu prirodno trajniju vrstu drva period izlaganja od 6 mjeseci prekratak da bi došlo do veæih promjena(slika 4). Isto kao i kod prirodno izlaganih uzoraka jelovine najveæi pad adhezije izmjeren je na uzorcima obraðenim transparentnom lazurom bez dodatka fotostabilizatora (uzorci oznake L).Od 6 ispitivanih tretmana zaštite drva najdjelotvorniji se pokazao tretman zaštite sa polu-transparentnom lazurom (uzorci oznake L2) i tretman zaštite sa transparentnom lazurom stabiliziranom i UV-apsorberom  i HALS stabilizatorom (uzorci oznake F2). Stabiliziranje lazure titan-dioksidom TiO2  pokazalo je mnogo manju djelotvornost. Interesantno je da tretmani stabilizacije drva krom (VI)-oksidom i željezo (III)-nitratom nisu dali oèekivane rezultate. Adhezija ispitivane lazure na uzorcima hrastovine stabilizirane željezo (III)-nitratom je veæ u startu manja nego na drugim uzorcima, a nakon 16 tjedana ubrzanog izlaganja dolazi do ljuštenja lazure s podloge. Do najveæeg smanjenja adhezije došlo je kao što se i oèekivalo na uzorcima obraðenim transparentnom lazurom bez dodatka fotostabilizatora. Svjetlo kroz ovu lazuru najlakše penetrira i inicira promjene na površini drva, a kao posljedica toga dolazi do gubitka  adhezije. Treba naglasiti da osim UV-zraèenja i pri tome veliku ulogu ima voda koja je bila prisutna i pri ubrzanom izlaganju (ciklus kondenzacije) i pri prirodnom izlaganju.

.

Slika 1. Promjena adhezije nakon ubrzanog izlaganja uzoraka jelovine

Slika 2. Promjena adhezije nakon ubrzanog izlaganja uzoraka hrastovine

Slika 3. Promjena adhezije nakon prirodnog izlaganja uzoraka jelovine

Slika 4. Promjena adhezije nakon prirodnog izlaganja uzoraka hrastovine

ZAKLJUÈAK

Metodom mjerenja promjena adhezije na uzorcima nakon ubrzanog i prirodnog izlaganja  mogu se dobiti podaci o djelotvornosti pojedinih tretmana u zaštiti drva od UV-zraèenja i vode. Od 6 razlièitih tretmana zaštite drva od UV-zraèenja  najdjelotvornijim se pokazao tretman zaštite drva sa polu-transparentnom lazurom i zatim tretman zaštite sa  transparentnom lazurom stabiliziranom sa dvije vrste fotostabilizatora. Stabilizacija površine drva krom (VI)-oksidom i željezo (III)-nitratom nije dala oèekivane rezultate.

LITERATURA

Black, J.M., Mraz, E.A.(1974): Outdoor wood weathering and protection, Research Paper FPL 232. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory:Madison, WI.

Chang, S.-T., Hon, N.-S.,Feist, W.(1982): Photodegradation and photoprotection of wood surfaces, Wood and Fiber 14(2),104-117.

B(hnke, H., Hess, E.(1989): Lichtschutzmittel in Lacken:M(glichkeiten und Grenzen, Farbe und Lack, 95 (10),715-719.

Derbyshire, H.,Miller, E.R. (1981): The photodegraddation of wood during irradiation. Part I: Effects on structural integrity of thin wood strips, Holz als Roh-und Werkstoff 39,341-350.

Feist, W.C.(1977): Wood surface treatments to prevent extractive staining of paints, Forest Prod. J. 27(5),50-54.

Feist, W.C., Ellis, W.D.(1978): Fixation of hexavalent chromium on wood surfaces, Wood science 11(2):76-81.

Feist, W.C.(1979): Protection of wood surfaces with chromium trioxide,Research Paper FPL 339.U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory:Madison, WII.

Feist, W.C.(1987): Weathering performance of finished yellow-poplar siding, Forest Prod. J. 37(3):15-22.

Hon, D.N.-S.,Ifju, G. (1978): Measuring penetration of light into wood by detection of photoinduced free radicals, Wood Science, 11 (2).

Hon, D.N.-S.,Ifju, G.,Feist, W.C. (1980): Characteristics of free radicals in wood, Wood and Fiber, 12 (2),121-130.

Hon, D.N.-S.,Chang, S.T.,Feist, W.C. (1985): Protection of wood surfaces against photodegradation, J.Appl.Pol.Sci.30,1429-1448.

K(mpf, G. (1976): GESAMTBESTRAHLUNGST(RKE UND SPEKTRALE ENERGIEVERTEILUNG DER GLOBALSTRAHLUNG, Farbe und Lack 82(3).

Schmid, E.V.(1988): Exterior durability of organic coatings, FMJ International Publications Limited, Surrey, England.

Williams, R.S. (1983): Effect of grafted UV stabilisers on wood surface erosion and clear coating performance, J.Appl.Pol.Sci.28:2093-2103.