VII međunarodni simpozij GOSPODARENJE OTPADOM ZAGREB 2002

13-15. studenog 2002.

Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16 a

Snježana Sesar, dipl.inž.građ.

IGH-Zavod za geotehniku, Zagreb, J.Rakuše 1

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

Sažetak:

Odlagališta otpada moraju osigurati dovoljnu trajnost i funkcionalnost svojih dijelova i cjelina, što se odnosi i na materijale u uvjetima koji vladaju u odlagalištu otpada. U posljednje vrijeme u odlagalištima se koriste geosintetici za razne funkcije (dreniranje, umanjenje mehaničkih oštećenja, odvajanje, nepropusnost, armiranje i slično), što ima i tehničkog i ekonomskog opravdanja. Da bi njihova očekivana funkcija bila ostvarena potrebno je kroz projektno rješenje i odabir materijala poštivati odredbe koje se tiču svojstava geosintetika i načina njihova utvrđivanja. Europske norme za ispitivanje geosintetika već su prihvaćene u Hrvatskoj, a one obuhvaćaju i specifične zahtjeve za odlagališta otpada. U radu se analiziraju norme koje se koriste u kontroli svojstava geosintetika za potrebe odlagališta otpada, njihov značaj i dosadašnja iskustva. Time se pridonosi uspješnijoj primjeni normi, racionalnijem izboru materijala i boljoj kontroli kvalitete aktivnosti od projektnog rješenja do izvedbe i održavanja.

Ključne riječi: odlagalište otpada, geosintetici, norme, ispitivanja, kontrola

1. Uvod

U odlagalištima otpada geosintetici se koriste u dva sustava: brtevnim sustavima (temeljni i pokrovni - nepropusni slojevi) i sustavu za odvodnju (geodrenovi, geocijevi). Na slici 1. označeni su materijali u poprečenom presjeku odlagališta otpada s naglašenom uporabom geosintetika.

slika 1. Karakterističan presjek odlagališta otpada s naglašenom uporabom geosintetika

Problem erozije na pokrovu odlagališta također se može rješavati primjenom geosintetika. Pravila projektiranja takvih presjeka i zona poznata su i definirana su iskustvenim preporukama, pravilnicima i normama.

Problem primjene geosintetika u odlagalištima otpada odnosi se na njihovu efikasnost i trajnu učinkovitost i funkcionalnost. Zbog toga taj problem treba razmotriti od proizvodnje geosintetika do ugradnje u odlagalište otpada i tjekom njegova korištenja.

Dio europskog sustava norma (EN) razvijen je i za primjenu geosintetika u graditeljstvu a jedan dio posebno za uporabu u odlagalištima otpada. Primjenom tih norma moguće je potpuno kontrolirati kvalitet proizvoda, njegov izbor, sukladnost njegovih svojstava s potrebnim svojstvima prema projektnom rješenju te procijeniti trajnost proizvoda a time i trajnost konstrukcije.

2. Pregled norma

U Hrvatskoj je u travnju 2001. pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) osnovan Tehnički odbor za geosintetike, TO 221: Geosintetici. On prati rad međunarodnih odbora ISO/TC 221, Geosynthetics i CEN/TC 189, Geotextiles and geotextile-related products, koji kontroliraju norme u voom području na međunarodnom nivou.

Do sada su u Hrvatskoj prihvaćene brojne Europske norme o geosinteticima, kao Hrvatske norme, pa se mogu i trebaju koristiti u prometu i uporabi geosintetika za odlagališta otpada. U tablici 1. dat je pregled prihvaćenih norma koje se izravno ili neizravno tiču uporabe geosintetika u odlagalištima otpada.

Tablica 1. Pregled Europskih norma koje vrijede u Hrvatskoj kao Hrvatske norme.

Navedene norme prihvaćene su kao Hrvatske norme na izvornom- engleskom jeziku, za sada bez prijevoda. Njima se regulira postupak dokaza kvalitete geosintetika, preko uzorkovanja do utvrđivanja pojedinih svojstava prema definiranim kriterijima. Ta svojstva su fizikalna (npr. vodopropusnost, gustoća, debljina geosintetika) i mehanička (npr. čvrstoća, trenje, otpornost na prodiranje). O primjeni geosintetika u odlagalištima otpada i važnosti njihovih mehaničkih svojstava autori su već izvještavali na ovome skupu (2,3). Racionalnost i efikasnost rješenja problema u odlagalištima otpada primjenom geosintetika treba zaštititi i kontrolirati primjenom norma.

Postoje neke važne norme za probleme odlagališta otpada koje još nisu prihvaćene kao hrvatske norme, a prikazane su u tablici 2.

Tablica 2. Druge važne norme koje još nisu prihvaćene kao hrvatske norme, a na koje  se poziva norma EN 13257: 2000

3. Svojstva geosintetika VAŽNA u primjeni u odlagalištima otpada

Najvažnija norma za primjenu geosintetika u odlagalištima otpada je  norma

EN 13257: 2000 Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in solid waste disposals.

Ova norma određuje važna svojstva geotekstila i njemu srodnih proizvoda za primjenu u odlagalištima otpada te pokuse kojima se ta svojstva određuju. Ona se ne odnosi na geomembrane. Pokriva područje proizvodnje, isporuke i primjene navedenih proizvoda.

Geosintetici u odlagalištima otpada mogu imati jednu ili više od slijedećih funkcija: filtracija, odvajanje, ojačanje i zaštita. Funkcija odvajanja nikada nije izolirana, nego je povezana s filtracijom ili ojačanjem.

U tablici 3. prikazana su svojstva koja se provjeravaju za svaki geosintetik ovisno o njegovoj funkciji u odlagalištu otpada.

Tablica 3. Važna svojstva geosintetika za zadovoljenje funkcije u odlagalištu otpada (prema  EN 13257: 2000)

Norma EN 13257: 2000. propisuje kontrolu i dokumentaciju o svojstvima geosintetika od prozvodnje, preko distribucije do ugradnje. Kontrolira se sirovina prije obrade te proces obrade, prema pravilniku kojeg određuje proizvođač geosintetika. Rezultati ispitivanja moraju biti dostupni za kontrolu svojstava sirovine u fazama obrade i prije obrade sirovine. Oprema za takva ispitivanja je propisana, mora biti umjerena i redovito održavana.

Prema EN 13257: 2000 proizvod treba biti dobro označen, sa deklaracijom o namjeni (funkciji), važnim svojstvima (srednja vrijednost, odstupanja), te svim nužnim podacima o proizvođaču i proizvodu koji služe njihovoj identifikaciji. Ovime se postiže visok stupanj kontrole kvalitete proizvoda i odgovornosti proizvođača za garantirani kvalitet. Posebno se izdaje potvrda o ispitivanju trajnosti proizvoda.

4. Trajnost geosintetika

Jedan od najvećih problema vezanih uz primjenu geosintetika u odlagalištima otpada vezan je uz njihovu trajnost. Danas je problem procjene trajnosti geosintetika zadovoljavajuće riješen primjenom suvremenih postupaka ispitivanja kojima se trajnost funkcionalnih svojstava (npr. vlačna čvrstoća) može utvrditi za dugi niz godina (npr. 100 godina) u roku od nekoliko tjedana (4).

Norma EN 13257: 2000 prepoznaje trajnost do pet godina i do 25 godina, i za te periode daje redoslijed postupka procjene (i ispitivanja) trajnosti proizvoda u uvjetima korištenja. Moguće je utvrditi trajnost i za dulji period, mada spomenuta norma ne daje upute za taj slučaj, pa treba koristiti odredbe norme CR ISO 13434 (5).

U vezi s problemom trajnosti proizvoda uvodi se i koeficijent sigurnosti za neka svojstva u proračunu (npr. mehaničke stabilnosti) kojim se uzima u obzir smanjenje njegovih funkcionalnih svojstava u uvjetima instaliranja (mehanička oštećenja), djelovanja sredine (biološka i kemijska djelovanja) te temperature i dugotrajnih opterećenja (puzanje). Vremenom opadaju funkcionalna svojstva geosintetika i razlika raspoloživih i potrebnih svojstava za održavanje sigurnosti i funkcionalnosti objekta opada, a time i faktor sigurnosti. Zbog toga je važno uskladiti zahtjeve projekta (sigurnost, funkcionalnost) sa svojstvima geosintetika kako bi se za vijek trajanja odlagališta otpada osigurao dovoljan faktor sigurnosti glede svojstava geosintetika.

5. Dosadašnja iskustva

U Hrvatskoj je posljednjih godina došlo do pravog buma uporabe geosintetika u izgradnji prometnica (autoceste) i odlagališta otpada (npr. Jakuševec). Geomembrane su postale sastavni dio svih rješenja brtvenih slojeva složenijih situacija, geotekstili i geodrenovi se također koriste u velikoj količini, a nešto zaostaje primjena bentonitnih tepiha jer se raspolaže s dobrim zalihama kvalitetnog tla - gline. Izgradnja odlagališta uz more sigurno će pomoći većoj uporabi ovih geosintetika.

U tom složenom procesu s problemima su se suočili svi sudionici građenja: investitori, projektanti, proizvođači s distributerima, izvođači i ispitni laboratoriji. Svi su oni stekli korisna iskustva i pripremili tržište na primjenu nove tehnologije s geosinteticima.

Provjera svojstava geosintetika postala je uobičajena aktivnost na projektu, a neke firme (npr. IGH - Zagreb) osvojile su postupke ispitivanja geosintetika prema važećim normama i nude usluge te vrste tržištu.

Hrvatske norme (prihvaćene europske norme) omogućuju dobru kontrolu kvalitete proizvoda i zaštitu inestitora u smislu odgovarajućeg troška za odgovarajući kvalitet. Projektanti mogu računati na pouzdanost svojstava uporabljenih materijala, a izvođač može samostalno odlučivati o izboru materijala i prilagodbi tehnologije u okviru projektnog rješenja, a da se sve to da provjeriti i dokumentirati po svojstvima proizvoda i njihovoj funkciji. Time se problem dokazivanja kvalitete izvedenih radova pokazuje posebno važnim (6).

Loši materijali su za investitora nepovoljni, jer ne osiguravaju trajnost i sigurnost konstrukcije, ali i oni previše dobri, jer su preskupi za potreban zahvat. Dobra rješenja se nalaze u okviru materijala dovoljno dobrih svojstava, kada se odnos cijena-kvalitet najviše isplati.

Utrka raznih distributera za većom prodajom svoje palete proizvoda sada je dobila objektivnije kriterije - provjeru kvalitete prema normama. Investitori mogu očekivati bolji kvalitet zahvata, ali pod uvjetom da se projektom predvide dobra rješenja, na nivou raspoloživih materijala i tehnologija. U tom lancu neovisni stručnjaci mogu puno pomoći da se racionalnim mjerama postignu dobri rezultati, samo ih treba angažirati.

6. Literatura

- EN 13257: 2000 Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in solid waste disposals.

- Mulabdić, M. (1996). Primjena geosintetičkih materijala u odlagalištima otpada, IV. Međunarodni simpozij  Gospodarenje otpadom - Zagreb ‘96, 20-21.11.1996, pp 297-308.

- Mulabdić, M., Sesar, S., Zgaga, V. (1998). Ispitivanje parametara čvrstoće za analize stabilnosti odlagališta otpada Jakuševec, Zbornik radova V. Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 1998, pp 413-420, Zagreb, 25-27.11.1998.

- Mračkovski, D.Mulabdić, M.Glavaš, T. (2002.) Određivanje trajnosti geosintetika - značaj i stanje u praksi, prihvaćeno za objavljivanje na 3. Savjetovanju HUMTGI, Hvar, 10.2002.

- CR ISO 13434: 1998  Guidlines on durability of geotextiles and geotextile-related products

- Mulabdić, M. i Sesar, S. (2000). Principi kontrole i osiguranja kvalitete u izvedbi brtvenih sustava odlagališta otpada. Zbornik radova VI. Međunarodnog simpozija gospodarenje otpadom Zagreb 2000, pp 351-360.

slika 1. Mulabdić-Sesar,

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

Tablica 1, Mulabdić-Sesar,

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

| oznaka | naziv dokumenta | godina |
| --- | --- | --- |
| EN 963 | Geotextiles and geotextile-related products – Sampling and preparation of test specimens | 3.1995 |
| EN 964-1 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of thickness at specified pressure – Part 1: Single layers | 3.1995 |
| EN 965 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of mass per unit area | 3.1995 |
| EN 918 | Geotextiles and geotextile-related products – Dynamic perforation test (cone drop test) | 12. 1995. |
| EN 1897 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the compressive creep properties | 7.2001 |
| EN ISO 9863-2 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of thickness at specified pressures – Part 2: Procedure for determination of thickness of single layers of multilayer products (ISO 9863-2:1996) | 8.1996 |
| EN ISO 10319 | Geotextiles – Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) | 5.1996 |
| EN ISO 10320 | Geotextiles and geotextile-related products – Identification on site (ISO 10320:1999) | 2.1999 |
| EN ISO 10321 | Geotextile - tensile test for joints/seems wide -width method | 1996. |
| ENV ISO 10722-1 | Geotextiles and geotextile-related products – Procedure for simulating damage during installation – Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998) | 3.1998 |
| EN ISO 11058 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:1999) | 2.1999 |
| EN 12224 | Geotextiles and geotextile-related-products – Determination of the resistance to weathering | 9.2000. |
| EN 12225 | Geotextiles and geotextile-related-products – Method for determining the mocrobiological resistance by a soil burial test | 9.2000. |
| EN 12226 | Geotextiles and geotextile-related products – General tests for evaluation following durability tetsting | 9.2000. |
| EN ISO 12236 | Geotextiles and geotextile-related products – static puncture test (CBR test) | 1996. |
| ENV 12447 | Geotextiles and geotextile-related products – Screening test method for determining the resistance to hydrolysis | 10. 2001. |
| EN ISO 12956 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the characteristic opening size (ISO 12956:1999) | 2.1999 |
| EN ISO 12958 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of water flow capacity in their plane (ISO 12958:1999) | 2.1999 |
| EN ISO 13427 | Geotextiles and geotextile-related products – Abrasion damage simulation (sliding block test)(ISO 13427:1998 | 8.1998 |
| EN ISO 13431 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of tensile creep and creep rupture behaviour (ISO 13431:1999) | 8.1999 |
| EN ISO 13437 | Geotextiles and geotextile-related products – Method for installing and extracting samples in soil, and testing specimens in laboratory (ISO 13437:1998) | 8.1998 |
| ENV ISO 13438 | Geotextiles and geotextile-related products – Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999) | 2.1999 |
| EN 13562 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of resistance to penetration by water (hydrostatic pressure test) | 3.2000 |
| EN 13249 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) | 12. 2000. |
| EN 13250 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in the construction of railways | 12. 2000. |
| EN 13251 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures | 12. 2000. |
| EN 13252 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in drainage systems | 12. 2000. |
| EN 13253 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in erosion control work (coastal protection, bank revetments) | 12. 2000. |
| EN 13254 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams | 12. 2000. |
| EN 13255 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in construction of canals | 12. 2000. |
| EN 13256 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures | 12. 2000. |
| EN 13257 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in solid waste disposals | 12. 2000. |
| EN 13265 | Geotextiles and geotextile-related-products – Characteristics required for use in liquid waste containment projects | 12. 2000. |

Tablica 2, Mulabdić-Sesar,

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

| oznaka | naziv dokumenta | godina |
| --- | --- | --- |
| prEN ISO 12957-1 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the friction characteristics – Part 1: Direct shear test ISO/DIS 12957-1:1997 | 12. 1997. |
| prEN ISO 12957-2 | Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the friction characteristics – Part 2: Inclined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997 | 12. 1997 |
| CR ISO 13434 | Guidlines on durability of geotextiles and geotextile-related products | 12. 1998 |
| ISO 10318 | Geotextiles – Vocabulary | 11. 1990. |

Tablica 3, Mulabdić-Sesar,

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

| svojstvo | norma za ispitivanje | funkcije |
| --- | --- | --- |
|  |  | filtracija | odva-janje | ojačanje | zaštita |
| vlačna čvrstoćab | EN ISO 10319 | H | H | H | H |
| izduženje kod maksimal. opterećenja | EN ISO 10319 | A | A | H | H |
| vlačna čvrstoća varova i spojeva | EN ISO 10321 | S | S | S | S |
| statička otpornost na probijanje (CBR test)a,b | EN ISO 12236 | S | H | H | vidi efik. zaštite |
| otpornost dinamičkoj penetraciji (cone drop test)a | EN 918 | H | A | H | H |
| svojstva trenja | prEN ISO 12957:-1 prEN ISO 12957:-2 1997. | S | S | A | S |
| puzanje pri vlačnom naprezanju | ENV ISO 13431 | - | - | A | - |
| oštećenja pri instalaciji | ENV ISO 10722-1 | A | A | A | A |
| efikasnost zaštite | prEN 13719:1999 | - | - | - | H |
| karakteristični otvor pora | EN ISO 12956 | H | A | - | - |
| vodopropusnost okomito na ravninu | EN ISO 11058 | H | A | A | - |
| trajnost | prema dodatku B | H | H | H | H |
| otpornost habanju | ENV 12224 | A | A | A | A |
| otpornost na kemikalije | ENV ISO 12960 ili ENV ISO 13438, ENV 12447 | S | S | S | S |
| otpornost na mikrobiološku degradaciju | ENV 12225 | S | S | S | S |

H – zahtijeva se za harmonizaciju,  A – mjerodavno za sve uvjete korištenja

S – mjerodavno za specifične uvjete korištenja, “-“ – nije mjerodavno

a – može biti neprimjenjivo na neke proizvode, npr. geomreže

b – ako su vlačna čvrstoća i otpor na prodiranje označeni s H u gornjoj tablici proizvođač treba ispostaviti podatke o oba pokusa; korištenje bilo kojeg od ova dva pokusa dovoljno je u tehničkim specifikacijama

Mulabdić-Sesar,

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

SAŽETAK

Odlagališta otpada moraju osigurati dovoljnu trajnost i funkcionalnost svojih dijelova i cjelina, što se odnosi i na materijale u uvjetima koji vladaju u odlagalištu otpada. U posljednje vrijeme u odlagalištima se koriste geosintetici za razne funkcije (dreniranje, umanjenje mehaničkih oštećenja, odvajanje, nepropusnost, armiranje i slično), što ima i tehničkog i ekonomskog opravdanja. Da bi njihova očekivana funkcija bila ostvarena potrebno je kroz projektno rješenje i odabir materijala poštivati odredbe koje se tiču svojstava geosintetika i načina njihova utvrđivanja. Europske norme za ispitivanje geosintetika već su prihvaćene u Hrvatskoj, a one obuhvaćaju i specifične zahtjeve za odlagališta otpada. U radu se analiziraju norme koje se koriste u kontroli svojstava geosintetika za potrebe odlagališta otpada, njihov značaj i dosadašnja iskustva. Time se pridonosi uspješnijoj primjeni normi, racionalnijem izboru materijala i boljoj kontroli kvalitete aktivnosti od projektnog rješenja do izvedbe i održavanja.

Ključne riječi: odlagalište otpada, geosintetici, norme, ispitivanja, kontrola

APPLICATION OF STANDARDS RELATED TO USE OF GEOSYNTHETICS IN LANDFILL CONSTRUCTION

ABSTRACT

Waste disposals are supposed to assure durability and function of its parts and the whole object, which refers to materials in the conditions they are subjected to in the waste disposal. For many years geosynthetics are being used in the waste disposals for different functions (drainage, mechanical protection, separation, impermeability, reinforcement), with technical and economical justification. In order to fulfil goals applying geosynthetics it is necessary to plan their use in the design solution according to their characteristics and evaluation of them by testing procedures. European norms for testing geosynthetics are accepted in Croatia as Croatian norms, and plenty of them are related to landfill activities. In the paper these norms are analysed, from the point of view of the significance and present experience. This is believed to contribute to further and more intensive use of these norms, more rational choice of materials and better quality control in the activities related to design, construction and exploitation and maintenance.

Key words: landfill, geosynthetics, norms, testing, control

Primjena normi o geosinteticima u izgradnji odlagališta otpada

AUTORI

Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.inž.građ.

Izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Bavi se problemima mehanike tla i geotehničkog inženjerstva, zaštitom okoliša, ispitivanjem materijala, istraživanjem. Ranije rukovoditelj geotehničkog laboratorija u IGH u Zagrebu. Ima međunarodno iskustvo u istraživačkim i izvođačkim aktivnostima. Predsjednik je TO 221: Geosintetici pri DZNM,  i predstavlja Hrvatsku u europskom projektu COST 348: Reinforcement of Pavements with Steel Meshes and Geosynthetics

Snježana Sesar, dipl.inž.građ.

Zamjenik rukovoditelja geotehničkog laboratorija IGH Zagreb. Bavi se ispitivanjem prirodnih i umjetnih materijala za potrebe geotehničkih zahvata i zaštite okoliša. Sudjelovala u nizu razvojnih projekata za unapređenje mjerenja i ispitivanja u laboratoriju. Član pododbora PO 1 za ispitivanje geosintetika pri tehničkom odboru TO 221: Geosintetici.