TOPLINSKA I MEHANIČKA SVOJSTAVA OMEKŠANOG POLI(L-LAKTIDA)

THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTICIZED POLY(L-LACTIDE)

Sanja Perinović, Branka Andričić, Tonka Kovačić

Zavod za organsku tehnologiju, Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V,

21000 Split, Hrvatska

Poli(L-laktid) (PLLA) je biorazgradljivi alifatski poliester koji se proizvodi iz mliječne kiseline dobivene fermetacijom iz obnovljivih sirovina poput kukuruza, krumpira, šećerne trske itd. Ima dobra mehanička i preradbena svojstva i biokompatibilan je.1 Međutim, mala deformacija pri lomu i veliki modul elastičnosti ograničavaju širu primjenu PLLA materijala. Cilj ovoga rada bio je pripremiti PLLA s različitim sadržajem biokompatibilnog omekšavala tributilacetil citrata (TBAC) i odrediti utjecaj TBAC-a na toplinska i mehanička svojstva PLLA-a. Sadržaj omekšavala je 10, 20 i 30 phr. Uzorci su pripremljeni na Brabender plastografu pri 170°C, 70 o/min i uz vrijeme miješanja od 5 min, a zatim su prešani oko 3 min pri 175°C u izratke dimenzija 35×15×1 mm. Toplinska svojstva dobivenih uzoraka određena su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC, Mettler-Toledo) u temperaturnom području od -50 do 200°C, pri brzini zagrijavanja 10°C/min, u struji dušika. Toplinska razgradnja provedena je tremogravimetrijski (TGA, Perkin-Elmer) u temperaturnom području od 50 do 450°C, pri brzini zagrijavanja 10°C/min, u struji dušika. Ispitivanje mehaničkih svojstava provedeno je na univerzalnom ispitnom uređaju (Zwick) pri brzini istezanja 50 mm/min. DSC analiza pokazala je da staklište (Tg) PLLA linearno opada s povećanjem udjela TBAC-a od 63°C na 19°C. Proces hladne kristalizacije iščezava pri sadržaju od 20 i 30 phr TBAC-a. Pri tom se talište snižava sa 161°C na 152°C. Povećanjem udjela TBAC-a kristaličnost PLLA raste s 3 % na 32 % jer TBAC potiče pokretljivost polimernih lanaca što pospješuje proces nastajanja kristalastih domena. Na termogramima analiziranih uzoraka vidljivo je da se razgradnja PLLA-a odvija u jednom stupnju, a omekšanog PLLA u dva stupnja. Razgradnji PLLA, u temperaturnom području od 300 do 400 °C, prethodi isparavanje TBAC-a u temperaturnom području od 100 do 350 °C. Rastezna čvrstoća (σB) snižava se s povećanjem sadržaja TBAC-a od 60 na 17 Nmm-2, a prekidno istezanje (εB) raste od 5 na 59 % i pri 20 phr TBAC-a ima najveću vrijednost. Zbog povećanja stupnja kristaličnosti moglo se očekivati snižavanje εB, ali to se ne događa jer izgleda dolazi do određene vrste fizičkog umreživanja kristalične faze PLLA.3 Tek pri većem sadržaju TBAC-a snižava se εB, ali ne ispod vrijednosti neomekšanog PLLA. Pretpostavka je da pri većem sadržaju TBAC-a nastaju mikropukotine koje sprječavaju daljnje istezanje. Modul elastičnosti (E) opada sa 1395 Nmm-2 na 454 Nmm-2. S obzirom na navedeno optimalna mješavina bila bi PLLA s 20 phr TBAC-a.

[1] Doi, Y., Steinbuchel, A., Eds., Biopolymers, Vol.4, Wiley-VCH, Weinheim, 2002, pp.129-177

[2] Ljungberg, N., Wessle´n, B., J. Appl. Polym. Sci. 86, (2002) 1227

[3] Ren, Z., Dong, L., Yang, Y., J. Appl. Polym. Sci. 101, (2006) 1583