SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

UTJECAJ  KOBALTA  I  NIOBIJA

NA  STABILNOST  BETA  FAZE

U  BIOMEDICINSKIM TITAN-KROM  LEGURAMA

DOKTORSKI RAD

mr. sc. Ljerka Slokar

SISAK, 2010.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

METALURŠKI FAKULTET

UTJECAJ  KOBALTA  I  NIOBIJA

NA  STABILNOST  BETA  FAZE

U  BIOMEDICINSKIM  TITAN-KROM  LEGURAMA

DOKTORSKI RAD

Mentor: dr.sc. Tanja Matković, red.prof.  	             	    mr.sc. Ljerka Slokar

SISAK, 2010.

PODACI ZA BIBLIOGRAFSKU KARTICU

UDK: 			669.295:620.18(043)

Ključne riječi: 	Ti-Cr-Co legure, Ti-Cr-Nb legure, lijevane legure, biomedicinske

legure, mikrostruktura, mehanička svojstva, toplinska obrada,

otpornost prema koroziji

Znanstveno područje:			tehničke znanosti

Znanstveno polje:				metalurgija

Institucija u kojoj je rad izrađen:		Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

Mentor rada: 				dr.sc. Tanja Matković, red.prof.

Broj stranica: 				131

Broj slika: 					58

Broj tablica: 					40

Broj korištenih bibliografskih jedinica: 	89

Datum obrane:				_________________

Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada:

dr.sc. Faruk Unkić, red.prof. – predsjednik	 Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

dr.sc. Tanja Matković, red.prof. – član		 Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

dr.sc. Zdravko Schauperl, izv.prof. – član	 Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva

i brodogradnje

dr.sc. Borut Kosec, izv.prof. – zamjenski član	 Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta

Institucija u kojoj je rad pohranjen: 	Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Metalurški fakultet

Izvan doktorski studij					Sisak, 	_____________

Pristupnik: 	mr.sc. LjERKA SLOKAR

Tema: Utjecaj kobalta i niobija na stabilnost beta faze u biomedicinskim titan-krom legurama

Sadržaj teme:	Istraživanjem strukture i svojstava legura na bazi Ti-Cr utvrđen je utjecaj

kobalta i niobija na stabilnost beta faze u Ti-Cr-Co i Ti-Cr-Nb legurama, te su određeni kemijski sastavi legura koje imaju svojstva pogodna za primjenu u biomedicini.

Tema je prihvaćena:     16. prosinca 2008.

Rad je predan:    _____________

Voditelj poslijediplomskog studija:	                 Mentor za izradu doktorskog rada:

dr.sc. Robert Pezer, doc.		                    dr.sc. Tanja Matković, red.prof.

Pečat Fakulteta

ZAHVALA

Zahvaljujem mentoru dr.sc. Tanji Matković, red.prof. i dr.sc. Prosperu Matkoviću, red.prof. na svestranoj pomoći vezanoj uz izradu ovog rada.

Zahvaljujem članovima Povjerenstva dr.sc. Faruku Unkiću, red.prof. i dr.sc. Zdravku Schauperlu, izv.prof. na korisnim sugestijama.

Želim se zahvaliti i suradnicima iz Zavoda za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, na pomoći pri rentgenskoj analizi, te dr.sc. Jadranki Malini, red.prof. i suradnicama iz Laboratorija za fizikalnu kemiju Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na provedenim korozijskim mjerenjima.

Također zahvaljujem dr.sc. Borutu Kosecu, izv.prof. na pomoći pri mehaničkim ispitivanjima, kao i dr.sc. Stjepanu Kožuhu, doc. na pomoći pri rezanju uzoraka.

Ljerka Slokar

SADRŽAJ

| PREDGOVOR | I |
| --- | --- |
| SAŽETAK | III |
| SUMMARY | IV |
| KLJUČNE RIJEČI | V |
| KEY WORDS | V |
| POPIS OZNAKA | VI |
| POPIS SLIKA | VIII |
| POPIS TABLICA | XI |
| 1. UVOD | 1 |
| 1.1. HIPOTEZA RADA | 2 |
| 2. TEORIJSKI DIO | 3 |
| 2.1. TITAN | 3 |
| 2.1.1. Povijest titana i njegovih legura | 3 |
| 2.1.2. Osnovna svojstva i kristalna struktura titana | 4 |
| 2.1.3. Fazne transformacije | 11 |
| 2.1.4. Podjela legura titana | 16 |
| 2.1.4.1. Komercijalni titan i legure ( tipa | 18 |
| 2.1.4.2. Legure (+( tipa | 20 |
| 2.1.4.3. Legure ( tipa | 23 |
| 2.1.5. Korozija titana i nekih njegovih legura | 26 |
| 2.2. POSEBNA SVOJSTVA I PRIMJENE TITANA | 29 |
| 2.2.1. Ostala svojstva i primjene titana i njegovih legura | 29 |
| 2.2.2. Legure titana s efektom prisjetljivosti oblika | 30 |
| 2.2.3. Biomedicinske legure titana | 33 |
| 2.2.3.1. Ponašanje biomedicinskih legura titana u korozijskim uvjetima | 41 |
| 3. EKSPERIMENTALNE METODE | 45 |
| 3.1. PRIPREMA UZORAKA | 45 |
| 3.2. ANALIZA STRUKTURE DIFRAKCIJOM RENTGENSKIH ZRAKA | 46 |
| 3.2.1. Određivanje parametara elementarne ćelije | 48 |
| 3.3. METALOGRAFSKA ANALIZA | 49 |
| 3.3.1. Svjetlosna mikroskopija | 49 |
| 3.3.2. Kvantitativna metalografska analiza | 50 |
| 3.3.3. Analiza pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa | 51 |
| 3.4. TVRDOĆA | 52 |
| 3.5. MODUL ELASTIČNOSTI | 53 |
| 3.6. TOPLINSKA ANALIZA | 55 |
| 3.7. TOPLINSKA OBRADA | 56 |
| 3.8. KOROZIJA | 57 |
| 4. REZULTATI I RASPRAVA | 59 |
| 4.1. REZULTATI ISPITIVANJA Ti-Cr-Co LEGURA | 59 |
| 4.1.1. Priprema uzoraka | 59 |
| 4.1.2. Analiza strukture difrakcijom rentgenskih zraka | 60 |
| 4.1.3. Analiza pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa | 64 |
| 4.1.4. Ispitivanje tvrdoće | 66 |
| 4.1.5. Korozijska ispitivanja | 66 |
| 4.2. REZULTATI ISPITIVANJA Ti-Cr-Co LEGURA s 5 i 10 at.% Co | 67 |
| 4.2.1. Priprema uzoraka | 67 |
| 4.2.2. Analiza strukture difrakcijom rentgenskih zraka | 68 |
| 4.2.3. Izračunavanje parametara elementarne ćelije | 72 |
| 4.2.4. Metalografska analiza | 73 |
| 4.2.4.1. Svjetlosna mikroskopija | 73 |
| 4.2.4.2. Kvantitativna metalografska analiza | 75 |
| 4.2.4.3. Analiza pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa | 77 |
| 4.2.5. Ispitivanje tvrdoće | 80 |
| 4.2.6. Ispitivanje modula elastičnosti | 81 |
| 4.2.7. Toplinska analiza | 86 |
| 4.2.8. Toplinska obrada | 87 |
| 4.2.9. Korozijska mjerenja | 92 |
| 4.3. REZULTATI ISPITIVANJA Ti-Cr-Nb LEGURA | 97 |
| 4.3.1. Priprema uzoraka | 97 |
| 4.3.2. Analiza strukture difrakcijom rentgenskih zraka | 98 |
| 4.3.3. Izračunavanje parametara elementarne ćelije | 102 |
| 4.3.4. Metalografska analiza | 103 |
| 4.3.4.1. Svjetlosna mikroskopija | 103 |
| 4.3.4.2. Kvantitativna metalografska analiza | 105 |
| 4.3.4.3. Analiza pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa | 106 |
| 4.3.5. Ispitivanje tvrdoće | 108 |
| 4.3.6. Ispitivanje modula elastičnosti | 109 |
| 4.3.7. Toplinska analiza | 113 |
| 4.3.8. Toplinska obrada | 114 |
| 4.3.9. Korozijska mjerenja | 118 |
| 5. ZAKLJUČAK | 123 |
| 6. LITERATURA | 126 |
| ŽIVOTOPIS |  |
| SHORT BIOGRAPHY |  |