SINEZA I KARAKTERIZACIJA FUNKCIONALIZIRANIH CNT I PRIPADAJUĆIH NANOKOMPOZITA NA OSNOVI POLI(METIL-METAKRILAT-KO-OKTADECIL-METAKRILATA)

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF FUNCTIONALIZED CNT AND CORRISPONDING NANOCOMPOSITES BASED ON POLY(METHYL METHACRYLATE-CO-OCTADECYL METHACRYLATE)

Veronika Bogadi, Valentina Siuc, Elvira Vidović, Fabio Faraguna

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju, Savska c. 16, ffaragun@fkit.hr

Ugljikove nanocijevi pripadaju materijalima koji se vrlo intenzivno istražuju u novije vrijeme zbog njihove jedinstvene strukture i višestruke primjene, prvenstveno u razvoju novih materijala – polimernih nanokompozita, i dalje sve do primjene u elektronici i medicini. Općenito, dodavanjem punila u polimernu matricu mogu se poboljšati njena mehanička i toplinska svojstva. Svojstva polimernih nanokompozita uvjetovana su raspodjelom nanopunila u polimernoj matrici, stupnjem raspršenja te interakcijom nanopunila s matricom. Načinom pripreme takvih materijala (priprema u otopini, talini i in situ polimerizacijom) [1] i/ili funkcionalizacijom nanocijevi (mehaničkom, fizikalno-kemijskom metodom ili zračenjem) [2] možemo utjecati na navedene parametre kao i na konačna svojstva proizvoda. U ovom istraživanju nanocijevi su funkcionalizirane metil-esterskom i dodecil-esterskom skupinom u cilju poboljšanja raspršenja i interakcija s poli(metil-metakrilat-ko-oktadecil-metakrilatnom) matricom. Funkcionalizirane nanocijevi karakterizirane su FTIR-om te je na TGA-u ispitan gubitak mase koji raste s funkcionalizacijom. Također, došlo je do promjene hidrofobnosti površine nanocijevi nakon funkcionalizacije što je utvrđeno mjerenjima kontaktnog kuta. Nanokompoziti s

1 mas. % nanocijevi su pripremljeni radikalskom in situ polimerizacijom, te analizirani diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, dinamičko-mehaničkom analizom i pretražnom elektronskom mikroskopijom.

[1] R. N. Rothon, Fillers and their modifiers for polymer applications, Plastic Information Direct, Bristol, 2007.

[2] S. W. Kim, T. Kim, Y. S. Kim, H. S. Choi, H. J. Lim, S. J. Yang, C. R. Park, Surface modifications for the effective dispersion of carbon nanotubes in solvents and polymers, Carbon 50 (2012) 3 –33.